双人位课桌椅技术规格   长1200*宽420*高640-760)

| 参考图片 | 部位名称 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
|  | 双人位课桌椅 | A -- 桌面 B -- 书箱 C -- 桌脚钢架 D -- 脚垫 E -- 快速升降调节旋钮 F -- 尺寸刻度 G -- 钢铁置物篮 |
|  | A.桌面要求 | 1.材质：新型校用课桌桌面采用ABS塑胶一体注塑成型。在课桌面做塑面硬化处理，以增加桌面的表面硬度，达到抗污防腐，耐磨抗划伤的功效，有效解决在使用过程中学生肆意涂画，灰尘、水渍、汗渍造成桌面污浊不堪，不易清洁的问题，亦可更有效保护桌面不变色，不退色。 桌面尺寸：1200mm×420mm×21mm±5mm。 3.功能： (1)桌面靠胸前端处有一內弧造型设计。 (2)*桌面两侧与前沿设置一冂字型宽度13mm防落凸条，凸高3mm总长度为1890mm±10mm。 (3)四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。 (4)表面得需有细蚀纹(咬花),不得有反 光现象。 (5)桌面前端处设置有二长型凹形笔槽尺寸：500mm×15mm±10mm 4.组合设计：*面板底部有強化承重之设计，锁 入双钢管支撑，并与面板底部平齐,尺寸规格为15mm×30mm±1mm×1100mm×1.0mm。 5.外观详见左图所示。 |
|  | B.书箱要求 | 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型包含双挂钩，不可采用回收料生产，*书箱必需符合SGS 8大重金属铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒、检测合格。 2.内径尺寸：455mm×340mm×140mm±10mm。 外径尺寸：600mm×350mm×150mm±10mm。 功能与安全性： (1)*书箱内部前沿设有梯形凹处方便笔,橡皮擦,刀片,枺布,等等小文具储放。 (2)书箱底部有排水槽缝设计，*排水槽长缝不少于22条,短槽缝不少于24条,每条长槽缝55mm×5mm±1mm,短槽缝27mm×5mm±1mm,*书箱向后端有倾斜1～3度的设计,主要功能是防止书本文具不易向前掉落,槽缝功能清洗或擦拭底部易排水通风干燥,书箱底部有横向6条、纵向3条加强筋。 (3)*书箱三墙面为弧型设计主要增加置入容积。 (4)*书箱两侧有二个多用途挂钩能挂袜布、书包、背包、*中间半圆开口可以放置矿泉水瓶，二钩多用途挂更多，在静止状态下可以承载10KG的挂物承重，挂钩尺寸为宽85mm*深35mm*高28mm。 (5)书箱外围不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。 4.外观详见左图所示。 |
|  | C.桌钢架要求 | 1.材质及形状:采用符合中国国家标准Q195椭圆形亮光钢管、矩形管亮光钢管组合焊接而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃 、松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2.尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为椭圆形30mm×60mm±1mm×厚1.4mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为椭圆形30mm×60mm±1mm×厚1.4mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形23mm×50mm±1mm×厚1.4mm；链接书箱U型支架钢管尺寸椭圆形20mm×40mm±1mm×厚1.2mm,二桌脚贴地连接横钢管尺寸为椭圆形20mm×40mm±1mm×厚1.2mm,书箱底部连接横钢管尺寸为矩形20mm×40mm±1mm×厚1.2mm,二支中间链接书箱立管为矩形20mm×40mm±1mm×1.2mm。 3.表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象。 4.功能：*左右脚架各加装一组高低调节钮。调节桌高可從桌高从640mm至桌高760mm±10mm。 5.其他详见左图所示。 |
|  | D.脚垫要求 | 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型,并用圆头十字自攻螺丝锁付。桌子前脚垫左右各需配1个水平调节*塑钢胶料POM螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2.尺寸：长83mm×宽72mm×高43mm×厚10mm±2mm。 3.其他详见左图所示。 |
|  | F.升降调节旋钮要求 | 1.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一 体射出成型耐冲击强,不可采用回收料生产。 2.功能:*设计为方形崁入方型管经久不易晃动脱落。 3.尺寸： （1）旋钮尺寸：30mm×24mm±3mm内埋铜螺母。 （2）连接块尺寸：35mm×25mm±3mm 4.外观详如左图所示。 |
|  | F.尺规刻度 | 11.工艺:*采用激光镭射打标，字迹清晰、工整不变形，永久不会变色、脱落。 2.功能:*使高度调整定位更加精准详实，调整刻度从64cm～76cm，符合国标(GB/T3976-2014) 1～5号学生课桌标准。 3.其他详如左图所示。 |
|  | G.钢铁置物篮要求 | 1.材质及形状:采用符合中国国家标准碳素钢线6mm与4mm折弯成型相互踫焊组合焊接于主架椭圆形立管30mm×60mm±1mm×厚1.5mm，下端与二桌脚贴地连接横钢管20mm×40mm±1mm×厚1.5mm焊接完成与主架高温粉体烤漆，美观耐用容积大承重必须达25公斤。 2.尺寸：宽1095高200深180mm。 |

塑钢可调式课椅技术规格

| 参考图片 | 部位名称 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
|  | 塑钢可调式课椅 | A -- 座垫 B -- 钢架 C -- 脚垫 D -- 尺规刻度 E -- 快速高低调节旋钮 |
|  | A.坐垫要求 | 1.材质:采用环保PP塑料一级新料一体射出成型,不可采用回收料生产*坐垫必需符合SGS 8大重金属铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒、检测合格。 2.尺寸:380mm×300mm±10mm。 3.座垫前端有两下凹可使坐下时腿部能服贴座垫，进而达到长时间乘坐不压迫；座垫中间有一内陷处可使坐下时臀部能服贴座垫，进而达到长时间乘坐臀部不劳累。*座垫5条尺寸:249mm～279mm±3mm,槽缝设计需通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过5mm。 4.其他详如左图所示。 |
|  | B.椅钢架要求 | 1.材质及形状：采用符合中国国家标准椭圆形亮光钢管、矩形管亮光钢管组合焊接而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃 、松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊焊穿焊缝均匀需无毛棱锐棱飞溅裂纹等缺陷。 2.尺寸：椅座贴地钢管尺寸为椭圆形30mm×60mm±1mm×厚1.4mm；椅子横杆尺寸为椭圆形20mm×40mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为椭圆形30mm×60mm±1mm×厚1.4mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形23mm×50mm±1mm×厚1.4mm；椅座补强钢管尺寸为椭圆形16.5 mm×34 mm×±1mm厚1.2mm。 3.表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象。 4.功能：*左右脚架各加装一组高低调节钮。調節坐高可從坐高.从360mm調至坐高460mm±10mm，每一阶间隔20mm。调节高度时，不需使用任何工具，仅需数秒即可调出所需的高度。 5．技术要求：椅脚贴地部钢管朝上部分开孔，椅脚上部活动立管钢管从椅脚开孔插入顶紧椅脚贴地部钢管，表面焊接固定，有效防止学生坐椅时摇晃破坏钢架结构（如下图） 6.其他详如左图所示。 |
|  | C.脚垫要求 | 1.材质：采用环保PP塑料一级新料一体射出成 并用圆头十字自攻螺丝锁付。桌子前脚垫左右各需配1个水平调节*塑钢胶料POM螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2.尺寸：长83mm×宽72mm×高43mm,垫跟高10mm±2mm。 3.贴地脚垫宽大与地面接觸平穩安全。 4.其他详见左图所示。 |
|  | D.尺规刻度要求 | 11.材质:*采用激光雷射打标机。 2.功能与工艺要求:*使调整定位更加确实，调整刻度从36cm～46cm。 3.其他详如左图所示。 |
|  | E.快速高低调节旋钮 | 1.材质：采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一 体射出成型耐冲击强,不可采用回收料生产。 2.功能:*设计为方形崁入方型管经久不易晃动脱落。 3.尺寸： （1）旋钮尺寸：30mm×24mm±3mm内埋铜螺母。 （2）连接块尺寸：35mm×25mm±3mm 4.外观详如左图所示。 |

备注：1.产品质量保修10年。

2.产品符合QB/T 4071-2010标准规定的要求。