课桌--材质、尺寸说明图

| 产品整体效果图 | 部位名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 《材质说明》 | A.面板要求 | 1.材质：得需采用 PP耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。 2.尺寸：618mm（±10mm）×415mm（±10mm）×20mm（±10mm）。 3.功能：（1）靠胸前处有一內弧造型设计。（2）面板前端设置一冂字型防滑落凸条，总长度为1000mm±10mm。（3）四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。（4）表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。 4.组合设计：面板底部有強化承重之设计。锁入一根承重方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×壁厚1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 5.外观详如左图所示。 |
|  | B.书箱要求 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。 2.外径尺寸：520mm（±5mm）×380mm（±5mm）×150mm（±5mm）。内径尺寸：450mm（±5mm）×130mm（±5mm）。 3.功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于25条。每条槽缝长40mm（±1mm）×4.5mm（±1mm）。书箱向后并得有倾斜2度的设计。（2）书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm（±1mm）×50mm（±1mm），笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。 4.外观详如左图所示。 |
|  | C.桌钢架要求 | 1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。 2.尺寸：桌脚贴地钢管尺寸为25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×壁厚1.5mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×壁厚1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为23mm（±1mm）×50mm（±1mm）×壁厚1.2mm；链接书箱Y支架钢管尺寸为20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×壁厚1.2mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节桌高可從桌高610mm（±10mm）至桌高760mm（±10mm），每一阶间隔30mm。★调节高度时，无需使用任何工具。 5.其他详如左图所示。 |
|  | D.脚垫要求 | 1.材质：采用PP塑料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 2.尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚8mm（±2mm）。 3.功能：有一水平调节螺丝之设计，长度为32mm，当地面有斜度时，可使用1元硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平。 4.其他详如左图所示。 |
|  | E.挂钩要求 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不得采用回收料生产。 2.尺寸：30mm（±2mm）×60mm（±2mm）×17mm（±2mm）。 3.功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有 一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。 不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态 下可以承载10KG的挂物承重。 其他详如左图所示。 |
|  | F.桌下置物篮要求 | 1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不得采用回收料生产。 2.尺寸：475mm（±5mm）×210mm（±5mm）×235mm（±5mm） 3.功能与工艺要求：书箱底下需有一可承载20KG的置物篮，结构得需牢固、安全，重踩下不得有破损现象。 4. 其他详如左图所示。 |
| 备注： 1.该张课桌面板所用之PP塑料应采用一次新料，不得采用回收料。 （面板耐冲击强度：须经5磅榔头重力锤击，不得破裂，否则视同品质不符）。 2.产品质保期需不低于10年。 |

课椅--材质、尺寸说明图

| 产品整体效果图 | 部位名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 《材质说明》 《尺寸说明》 | A.坐垫要求 | 1.材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。 不得采用回收料生产。 2.尺寸：400mm×300mm±10mm。 3.坐垫前端有两下凹设计。坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm，详如左图所示。 4.其他详如左图所示。 |
|  | B.椅钢架 要求 | 1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。 2.尺寸：椅座贴地钢管尺寸为30mm±1mm×60mm±1mm×1.2mm；椅子横杆尺寸为20mm±1mm×40mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm±1mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为21mm±1mm×52mm±1mm×厚1.5mm；靠背弯管钢管尺寸为16.5mm±1mm×34mm±1mm×厚1.5mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节坐高可從坐高350mm±10mm至坐高450mm±10mm，每一阶间隔20mm。调节高度时，不需使用任何工具。 5. 其他详如左图所示。 |
|  | C.脚垫要求 | 1.材质：采PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。 2.尺寸：长82mm×高72mm×宽37.5mm×厚8mm±1mm。 3. 其他详如左图所示。 |
| 备注： 1.该张课椅坐垫所用之PP塑料应采用一次新料，不可采用回收料。 2.产品质保期需不低于10年。 |

课桌椅报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人课桌椅 | 课桌：618*415*(610-760)mm 课椅：400*300*（340-440）mm | 110套 | 500元/套 | 55000元 |
| 合计：人民币伍萬伍仟元整，¥：55000.00 |
| 颜色：苹果绿 |